## Slide 1: دوره های خواص فیزیکی مکانیکی پلیمرها

## Slide 2
دکتر ایمان صاحبی جویباری

## Slide 5
مقایسه آنالیزهای حرارتی
روش | نام مخفف | مشخصه | کاربرد
آزمون شاخص جریان مذاب | MFI | میزان خروجی مواد | نوع فرایند
آنالیز ریولوژی | RMS | پاسخ نوسانی | خواص ویسکوالاستیک
آزمون تنسایل | TENSILE | میزان نیرو و تغییر شکل | خواص مکانیکی ماده
آزمون ضربه | IZOD-Charpy | انرژی لازم برای شکست | مقاومت ضربه
گرماسنجی روبشی تفاضلی | DSC | اختلاف توان گرمایی | تغییرفاز و گرمای ویژه
آنالیز توزین حرارتی | TGA | تغییر جرم ماده | تجزیه پیرولیز و اکسایشی
آزمون خاکستر | ASH | درصد فیلر | درصد افزودنی

## Slide 6
RMS
MFI

## Slide 7
Unit=
پلیمر | وزنه | دما
HDPE | 5 | 190
LDPE | 2.16 | 190
PP | 2.16 | 230
PS | 5 | 200
PC | 1.2 | 300
POM | 2.16 | 190
MFI

## Slide 8
PROCESS PROPERTY

## Slide 9
RMS
Time Sweep
Frequency Sweep
Strain Sweep
Flow curve
Dynamic
Viscoelastic
Measurement

## Slide 10
Flow Curve and Process

## Slide 11
Flow Curve

## Slide 12
MFI Limitation

## Slide 13
Physical Mechanical Properties

## Slide 14
polymer | Modulus | Strength
HDPE63 | 0.85GPA | 28MPA
HDPE100 | 1.2GPA | 33MPA
HD62N07 | 1.5GPA | 30MPA
LD2102 | 0.2GPA | 20MPA
PPL440CO | 1.5GPA | 27MPA
PP548RCO | 1.5GPA | 27MPA
PPC30SHOMO | 1.5GPA | 33MPA
PPZ30SHOMO | 1.55GPA | 35MPA
GPPS1540 | 3.1GPA | 42MPA
HIPS7240 | 2GPA | 22MPA
ABSN70GHEAD | 2.2GPA | 47MPA

## Slide 15
IMPACT
Polymer | Izod
HIPS7240 | 11KJ/M2
ABSN70 | 27KJ/M2
ABS50 | 23KJ/M2
ABS150TABRIZE | 22KJ/M2
PP440G | 40KJ/M2
PPZ30S | 3KJ/M2
PP30CS | 4KJ/M2
PC | 80KJ/M2
MDPE3840 | 18KJ/M2
BL3 | 10KJ/M2
PE100EX3 | 12.5KJ/M2
F7000 | 30KJ/M2

## Slide 16
DSC
TGA

## Slide 17
Transition Temperature Polymer

## Slide 18
Finger Print

## Slide 20
TGA

## Slide 21
Rubber TGA

## Slide 23
ASH
M1=Sample
M2=Carbon Black + Filler
M3=Filler
ASH%=
CB%=